Рекомендации по применению добавки "Легкострой - комплекс№ 6"

с ускорением набора прочности и расширяющим эффектом

Многофункциональная минерально-химическая добавка в бетоны "Легкострой-комплекс № 6" является пластифицирующей добавкой с ускорителем набора прочности. Вводится в состав бетонной смеси в сухом виде. Обладает расширяющим эффектом. Применяется при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, изготовлении сборно-монолитных конструкций, производстве работ по кирпичной кладке, устройстве безусадочных стяжек и промышленных полов.

Применение добавки

Применение добавки в бетоны "Легкострой – комплекс" позволяет:

- получать бетоны высокой прочности, долговечности, морозостойкости, водонепроницаемости, трещиностойкости;

- обеспечить высокие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре;

- обеспечить сохраняемость бетонной смеси при транспортировке и высокую пластичность при укладке;

- компенсировать усадочные деформации в бетонных конструкциях, получать высококачественные бетоны без усадочных деформаций при бетонировании площадей, промышленных полов и других протяженных конструкций.

- производить работы в сжатые сроки.

Норма ввода добавки

- Добавка вводится в бетонную смесь в количестве в зависимости от марки бетона

- для бетонов марки 200-300	10 - 15 кг/м3

- для бетонов марки 350-450	15 - 20 кг/м3

- для высокопрочных бетонов	по расчёту (3 - 8% от массы цемента)

Требования к материалам

- Комплексная минерально-химическая добавка в бетоны «Легкострой-комплекс № 6» - ТУ 2493-08-74562771-2006.

- Заполнители для бетонов и растворов, согласно ГОСТ 26633, ГОСТ 25820.

- Вода для приготовления бетона и раствора должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732.

Проектирование, подбор состава бетона, дозировка

- Состав бетона принимается расчетным, в соответствии с маркой бетона. Подбор состава бетона с комплексной минерально-химической добавкой «Легкострой-комплекс № 6» заключается в корректировке рабочего состава бетона.

- Температура приготовляемой бетонной смеси назначается строительной лабораторией, исходя из условий производства, сроков загустевания смеси, теплопотерь при транспортировании, а также технико-экономических показателей. Бетонную смесь с комплексной добавкой «Легкострой-комплекс № 6» рекомендуется приготавливать с температурой на выходе из смесителя от 15 до 250С.

- Все подобранные в лаборатории составы бетонов и режимы тепловой обработки изделий и конструкций следует откорректировать в производственных условиях.

Технология изготовления  бетонной смеси с добавкой «Легкострой-комплекс»

- Приготовление бетонной смеси с добавкой "Легкострой - комплекс" осуществляется путем введения добавки в бетономешалку при загрузке цемента или подаче инертных;

- Время перемешивания бетонной смеси при использовании добавки увеличивается на 30-40 секунд;

- Добавка может вводиться в бетонную смесь непосредственно перед началом транспортировки;

- При введении добавки непосредственно в миксер, дополнительно добавляется 0,5 литра воды на 1м3 бетонной смеси;

- Состав бетона принимается расчетным в соответствии с маркой бетона;

Транспортировка и укладка бетонной смеси с добавкой

- Выбор способов, средств перевозки бетонной смеси и продолжительность её транспортирования устанавливается заказчиком;

- Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. Температура бетонной смеси после укладки и уплотнения должна соответствовать установленной расчетом;

- Бетонирование конструкций должно сопровождаться записями в журнале производства работ в соответствии СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Контроль качества бетонных смесей и изделий из бетона

- При применении комплексной добавки «Легкострой-комплекс № 6» контроль качества за производством работ следует осуществлять на следующих этапах:

- при приготовлении бетонной смеси следует контролировать длительность перемешивания, температуру, подвижность (допускается применение всех видов бетоносмесителей при условии обеспечения равномерности перемешивания в соответствии с ГОСТ 7473-85)

- при транспортировании;

- при укладке бетонной смеси и твердении бетонов следует контролировать выбранный температурно-влажностный режим, а в затвердевшем бетоне – прочность (в контрольных кубах и при необходимости в изделиях) и другие требуемые показатели.

- Для контроля качества производства бетонных работ следует изготовить образцы от каждой партии у места укладки и испытать их в следующие сроки:

- три образца – после установленного срока выдерживания до приобретения заданной прочности;

- три образца – после достижения бетоном конструкции положительной температуры и дополнительного 28-суточного выдерживания в нормальных условиях;

- три образца – перед нагружением конструкции нормативной нагрузкой.

- Образцы, хранившиеся на морозе, перед испытаниями должны быть выдержаны для оттаивания в нормальных температурно-влажностных условиях.

- Контрольные образцы для определения прочности бетона должны всегда храниться с теневой стороны конструкции и защищаться от непосредственного влияния солнечных лучей, т.к. фактические температуры на солнечной стороне конструкции могут на 5-150С превышать температуру бетона в тени.