Рекомендация по применению добавки

"Легкострой - комплекс 7" (гидроизоляционная / для морской воды).

Полифункциональная минерально-химическая добавка в бетоны "Легкострой-комплекс № 7" применяется для изготовления гидротехнического бетона. Вводится в состав бетонной смеси в сухом виде. Обладает расширяющим эффектом. Рекомендуется для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, изготовления сборно-монолитных конструкций, получения плотных, долговечных бетонов, стойких в условиях постоянного воздействия морской воды и агрессивных жидкостей.

Свойства добавки

Добавка "Легкострой – комплекс 7" позволяет получать бетон высокой плотности и долговечности, водонепроницаемостью > W-20, морозостойкостью > F-300, обеспечить защитные свойства бетона к воздействию морской воды.

Используемые материалы

Цемент, песок, щебень – согласно карте заказа, рекомендуемое в/ц – 0,38~0,4.

Дозировка и место изготовления бетонной смеси

- Рекомендуемая дозировка для обеспечения прочности - 30 кг на 1м3 бетонной смеси.

- Место изготовления бетонной смеси – РБУ.

Технология приготовления и укладки бетонной смеси

- Приготовление бетонной смеси с добавкой "Легкострой - комплекс" осуществляется путем введения добавки в бетономешалку при загрузке цемента или подаче инертных;

- Время перемешивания бетонной смеси при использовании добавки увеличивается на 30-40 секунд;

- Добавка может вводиться в бетонную смесь непосредственно перед началом транспортировки;

- При введении добавки непосредственно в миксер, дополнительно добавляется 0,5 литра воды на 1м3 бетонной смеси;

- Состав бетона принимается расчетным в соответствии с маркой бетона;

- Водоцементное отношение при укладке бетононасосом принимается равным 0,36-0,4;

- Укладку бетонной смеси рекомендуется производить с применением глубинного вибратора. Время вибрирования 40-60 секунд.

Уход за поверхностью

- Дополнительный уход за поверхностью свежеуложенного бетона производить согласно строительным нормам.

Транспортировка бетонной смеси

- Выбор способов и средств перевозок бетонной смеси, предельная продолжительность транспортирования устанавливается заказчиком в карте заказа;

- Бетонирование конструкций должно сопровождаться записями в журнале производства работ в соответствии СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».